15kv

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 65.25 | 78.05 |
| OK | 23.21 | 20.84 |
| AuM | 07.33 | 00.53 |
| PdL | 04.22 | 00.57 |
| Matrix | Correction | ZAF |

Kv  15.0   Mag  3500   Tilt  0.0   MicronsPerPixY 0.071

30kv

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 72.90 | 79.77 |
| OK | 24.35 | 20.00 |
| AuM | 01.90 | 00.13 |
| PdL | 00.85 | 00.11 |
| Matrix | Correction | ZAF |

Kv  30.0   Mag  3500   Tilt  0.0   MicronsPerPixY 0.071