salt

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 10.68 | 21.63 |
| OK | 15.48 | 23.55 |
| NaK | 16.96 | 17.95 |
| AlK | 13.15 | 11.86 |
| SiK | 06.11 | 05.29 |
| AuM | 07.02 | 00.87 |
| ClK | 25.92 | 17.79 |
| PdL | 04.68 | 01.07 |
| Matrix | Correction | ZAF |

Kv  15.0   Mag  25000   Tilt  0.0   MicronsPerPixY 0.010

salt 2

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 09.20 | 20.72 |
| OK | 02.79 | 04.71 |
| NaK | 24.90 | 29.30 |
| AlK | 07.47 | 07.49 |
| SiK | 00.31 | 00.30 |
| AuM | 04.36 | 00.60 |
| ClK | 47.02 | 35.88 |
| PdL | 03.94 | 01.00 |
| Matrix | Correction | ZAF |

Kv  15.0   Mag  25000   Tilt  0.0   MicronsPerPixY 0.010

contaminant

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 63.65 | 82.47 |
| OK | 12.98 | 12.63 |
| SiK | 00.51 | 00.28 |
| AuM | 06.80 | 00.54 |
| ClK | 03.50 | 01.54 |
| PdL | 04.84 | 00.71 |
| ZnK | 07.72 | 01.84 |
| Matrix | Correction | ZAF |

Kv  15.0   Mag  6500   Tilt  0.0   MicronsPerPixY 0.038

pla-di-filter

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 33.95 | 48.26 |
| OK | 34.22 | 36.53 |
| NaK | 04.33 | 03.22 |
| AlK | 01.69 | 01.07 |
| SiK | 16.25 | 09.88 |
| AuM | 06.57 | 00.57 |
| PdL | 02.99 | 00.48 |
| Matrix | Correction | ZAF |

Kv  15.0   Mag  500   Tilt  0.0   MicronsPerPixY 0.500

di-pla

| Element | Wt% | At% |
| --- | --- | --- |
| CK | 55.08 | 70.84 |
| OK | 28.11 | 27.14 |
| NaK | 00.30 | 00.20 |
| AlK | 00.09 | 00.05 |
| SiK | 00.23 | 00.13 |
| AuM | 10.66 | 00.84 |
| PdL | 05.53 | 00.80 |
| Matrix | Correction | ZAF |

Kv  15.0   Mag  150   Tilt  0.0   MicronsPerPixY 1.667