0.00618543	97.9403		0.854926

0.00646659	100.233		0.828569

0.00674774	100.682		0.816559

0.0070289	95.7898		0.781106

0.00731006	93.1205		0.748977

0.00759121	88.9281		0.729729

0.00787237	82.322		0.68198

0.00815352	76.5028		0.650129

0.00843468	69.861		0.611218

0.00871583	63.9898		0.571383

0.00899699	57.775		0.537471

0.00927814	54.1509		0.5054

0.00955929	49.0721		0.48572

0.00984045	43.8507		0.445443

0.0101216	40.469		0.423162

0.0104028	36.5193		0.395898

0.0106839	34.2075		0.376749

0.0109651	30.962		0.361444

0.0112462	28.0849		0.329296

0.0115274	27.0672		0.327086

0.0118085	23.9023		0.299763

0.0120897	21.7749		0.283461

0.0123708	21.2945		0.278271

0.012652	20.2215		0.264519

0.0129331	19.1317		0.26093

0.0132143	18.0101		0.246252

0.0134954	17.74		0.243173

0.0137766	17.0421		0.234845

0.0140578	16.3676		0.225808

0.0143389	15.4254		0.221291

0.0146201	14.8511		0.212462

0.0149012	14.4394		0.209179

0.0151824	13.9647		0.202664

0.0154635	13.7283		0.199191

0.0157447	13.6272		0.198456

0.0160258	13.4262		0.19153

0.016307	13.4432		0.192974

0.0165881	13.2715		0.188881

0.0168693	13.4362		0.189036

0.0171504	13.0369		0.185468

0.0174316	12.5729		0.177736

0.0177127	12.5855		0.180568

0.0179939	12.4093		0.174399

0.018275	12.7488		0.176337

0.0185562	12.2812		0.173284

0.0188373	12.2494		0.168978

0.0191185	12.7321		0.174526

0.0193996	12.5618		0.168014

0.0196808	12.5499		0.17064

0.0199619	12.8396		0.169104

0.0202431	12.6645		0.167203

0.0205242	12.5947		0.166558

0.0208054	12.3531		0.161606

0.0210865	12.7687		0.165354

0.0213677	12.2735		0.160072

0.0216488	12.334		0.159471

0.02193		12.562		0.161104

0.0222111	12.4721		0.157622

0.0224922	12.656		0.159097

0.0227734	12.8047		0.158143

0.0230545	12.2963		0.154821

0.0233357	12.4739		0.15533

0.0236168	12.1471		0.150401

0.023898	11.8489		0.150518

0.0241791	11.9235		0.147372

0.0244603	11.7283		0.147238

0.0247414	11.3982		0.143308

0.0250226	11.4086		0.142988

0.0253037	11.3681		0.141847

0.0255848	11.0262		0.138719

0.025866	10.6892		0.136227

0.0261471	10.7953		0.135152

0.0264283	10.3379		0.132821

0.0267094	10.3205		0.131262

0.0269906	10.0284		0.12939

0.0272717	9.64191		0.126138

0.0275528	9.29935		0.122668

0.027834	9.34194		0.12275

0.0281151	8.7116		0.116853

0.0283963	8.89399		0.118629

0.0286774	8.49686		0.115585

0.0289586	8.29339		0.112869

0.0292397	8.05296		0.111998

0.0295208	7.82519		0.10767

0.029802	7.58939		0.107234

0.0300831	7.20179		0.103755

0.0303643	7.12518		0.101252

0.0306454	6.67761		0.0998328

0.0309265	6.52571		0.0965528

0.0312077	6.28343		0.0955662

0.0314888	6.10907		0.0930219

0.0317699	5.81085		0.0898991

0.0320511	5.62837		0.0893504

0.0323322	5.44884		0.0862184

0.0326134	5.31189		0.0861929

0.0328945	5.2439		0.0842945

0.0331756	4.85106		0.0803174

0.0334568	4.78019		0.0805358

0.0337379	4.44137		0.0764958

0.034019	4.18543		0.0744555

0.0343002	4.21806		0.0737744

0.0345813	4.01302		0.0722862

0.0348624	3.90979		0.0709816

0.0351436	3.65832		0.0676656

0.0354247	3.41783		0.0659843

0.0357058	3.36875		0.0648917

0.035987	3.30429		0.0645917

0.0362681	3.14409		0.0622256

0.0365492	2.95278		0.0597896

0.0368304	2.92683		0.0597437

0.0371115	2.72716		0.0572524

0.0373926	2.7503		0.0575987

0.0376737	2.51839		0.0546572

0.0379549	2.47474		0.0539262

0.038236	2.38915		0.0530791

0.0385171	2.34256		0.05198

0.0387983	2.2239		0.050793

0.0390794	2.1086		0.0488394

0.0393605	2.10751		0.0493602

0.0396416	2.05487		0.0479697

0.0399228	1.95089		0.0466619

0.0402039	1.84667		0.0452974

0.040485	1.74365		0.043894

0.0407661	1.74362		0.0439909

0.0410473	1.66378		0.0424109

0.0413284	1.66376		0.0425489

0.0416095	1.58065		0.0412264

0.0418906	1.52804		0.0402116

0.0421718	1.43026		0.0391741

0.0424529	1.43424		0.0386926

0.042734	1.41535		0.0385782

0.0430151	1.34454		0.037581

0.0432962	1.34184		0.037003

0.0435774	1.28364		0.036453

0.0438585	1.26915		0.0357685

0.0441396	1.26489		0.0360368

0.0444207	1.23146		0.0351274

0.0447018	1.15816		0.0340488

0.044983	1.22832		0.0349949

0.0452641	1.15294		0.0336204

0.0455452	1.11542		0.0333148

0.0458263	1.05314		0.0318987

0.0461074	1.07534		0.0324375

0.0463885	1.09327		0.0324225

0.0466697	0.971401	0.0304307

0.0469508	0.967245	0.030526

0.0472319	1.02894		0.0309957

0.047513	0.987548	0.0307559

0.0477941	0.928571	0.0293493

0.0480752	0.970093	0.0301103

0.0483563	0.915506	0.0291557

0.0486374	0.959239	0.0294767

0.0489186	0.988837	0.030329

0.0491997	0.85443		0.0277946

0.0494808	0.881662	0.0282213

0.0497619	0.876018	0.0281563

0.050043	0.831851	0.0272044

0.0503241	0.830508	0.0272188

0.0506052	0.836395	0.027051

0.0508863	0.897707	0.0281359

0.0511674	0.834951	0.0271466

0.0514485	0.816062	0.0265465

0.0517296	0.820156	0.0266938

0.0520107	0.804106	0.026227

0.0522919	0.814212	0.0264026

0.052573	0.764555	0.0255849

0.0528541	0.769166	0.0254557

0.0531352	0.779001	0.0256829

0.0534163	0.805809	0.0258596

0.0536974	0.752309	0.0251329

0.0539785	0.733884	0.0246275

0.0542596	0.793046	0.0256222

0.0545407	0.739166	0.0245843

0.0548218	0.768852	0.0251039

0.0551029	0.695935	0.0237866

0.055384	0.694155	0.0235748

0.0556651	0.703226	0.0238142

0.0559462	0.708466	0.023788

0.0562273	0.709729	0.0237902

0.0565084	0.650278	0.0227087

0.0567894	0.688627	0.0232401

0.0570705	0.646081	0.0226174

0.0573516	0.687164	0.0229822

0.0576327	0.658613	0.022657

0.0579138	0.630233	0.0221032

0.0581949	0.643128	0.0220982

0.058476	0.685156	0.0231361

0.0587571	0.670189	0.0224901

0.0590382	0.636086	0.0220523

0.0593193	0.625373	0.0216032

0.0596004	0.589031	0.0210368

0.0598815	0.592927	0.0211222

0.0601625	0.612832	0.0212589

0.0604436	0.631934	0.021765

0.0607247	0.595604	0.0208888

0.0610058	0.60336		0.0209936

0.0612869	0.565538	0.0204071

0.061568	0.608758	0.0209048

0.0618491	0.61978		0.0213085

0.0621301	0.568263	0.0201542

0.0624112	0.592143	0.020566

0.0626923	0.579513	0.0203746

0.0629734	0.562147	0.0199248

0.0632545	0.526127	0.0194065

0.0635355	0.537439	0.0193932

0.0638166	0.495787	0.0186592

0.0640977	0.552061	0.0196415

0.0643788	0.506584	0.0187367

0.0646599	0.532269	0.0192191

0.0649409	0.542641	0.0193185

0.065222	0.49449		0.0184542

0.0655031	0.48842		0.0182404

0.0657842	0.477459	0.0180592

0.0660652	0.501351	0.0184052

0.0663463	0.469169	0.0177329

0.0666274	0.443243	0.0173057

0.0669084	0.464405	0.017578

0.0671895	0.466353	0.0177153

0.0674706	0.446417	0.0171319

0.0677517	0.450099	0.0172478

0.0680327	0.428477	0.0168452

0.0683138	0.416667	0.0164702

0.0685949	0.439056	0.0169622

0.0688759	0.429768	0.0166407

0.069157	0.438517	0.016891

0.0694381	0.429677	0.0166497

0.0697191	0.419745	0.016351

0.0700002	0.375964	0.0155442

0.0702813	0.419683	0.0163238

0.0705623	0.401274	0.0159871

0.0708434	0.407454	0.0160435

0.0711244	0.406484	0.0159191

0.0714055	0.419598	0.0162347

0.0716866	0.389894	0.0155958

0.0719676	0.371321	0.0152483

0.0722487	0.375231	0.0152051

0.0725297	0.386757	0.0154703

0.0728108	0.344424	0.0145676

0.0730918	0.355798	0.0146979

0.0733729	0.349969	0.0146844

0.0736539	0.348113	0.0144421

0.073935	0.360465	0.0148527

0.074216	0.351205	0.0145454

0.0744971	0.333532	0.0140943

0.0747782	0.30241		0.0134972

0.0750592	0.348161	0.0143702

0.0753402	0.338507	0.014216

0.0756213	0.336482	0.0140937

0.0759023	0.329225	0.0138999

0.0761834	0.318155	0.0137166

0.0764644	0.323887	0.0136867

0.0767455	0.314235	0.0136238

0.0770265	0.322152	0.01365

0.0773076	0.297516	0.0131101

0.0775886	0.333916	0.0139495

0.0778697	0.288232	0.0128008

0.0781507	0.295677	0.0130545

0.0784317	0.303783	0.013097

0.0787128	0.287191	0.0128436

0.0789938	0.313068	0.0133372

0.0792748	0.283716	0.0126003

0.0795559	0.32052		0.0134606

0.0798369	0.271205	0.0123021

0.080118	0.274818	0.012415

0.080399	0.28011		0.0124401

0.08068		0.294737	0.0127785

0.0809611	0.28078		0.0125069

0.0812421	0.294408	0.0127046

0.0815231	0.271326	0.0122199

0.0818041	0.293573	0.0126451

0.0820852	0.273275	0.0122335

0.0823662	0.270505	0.0121216

0.0826472	0.254182	0.0117121

0.0829283	0.264069	0.0119539

0.0832093	0.25		0.0115563

0.0834903	0.251616	0.0116434

0.0837713	0.266667	0.0119257

0.0840523	0.255069	0.0116666

0.0843334	0.260731	0.0117547

0.0846144	0.258338	0.0116944

0.0848954	0.238877	0.0112483

0.0851764	0.245851	0.0112923

0.0854574	0.250657	0.0114768

0.0857385	0.239142	0.0111866

0.0860195	0.229534	0.0109055

0.0863005	0.243838	0.0113077

0.0865815	0.230337	0.0108461

0.0868625	0.242865	0.0112264

0.0871435	0.243865	0.0111658

0.0874245	0.234455	0.0109315

0.0877056	0.239589	0.0110987

0.0879866	0.25328		0.0113044

0.0882676	0.224961	0.0107491

0.0885486	0.226292	0.0106557

0.0888296	0.226519	0.0106664

0.0891106	0.232897	0.0108237

0.0893916	0.222664	0.0105199

0.0896726	0.233249	0.01084

0.0899536	0.225248	0.0105598

0.0902346	0.22123		0.0104756

0.0905156	0.207051	0.0101393

0.0907966	0.212506	0.0101889

0.0910776	0.233747	0.0107705

0.0913586	0.234094	0.0106627

0.0916396	0.209985	0.0101382

0.0919206	0.212092	0.010169

0.0922016	0.21363		0.0101613

0.0924826	0.215677	0.0102471

0.0927636	0.216914	0.0101803

0.0930446	0.204778	0.00999215

0.0933256	0.215677	0.0101222

0.0936066	0.213704	0.0101192

0.0938875	0.222697	0.0102832

0.0941685	0.20095		0.00977053

0.0944495	0.201425	0.00978207

0.0947305	0.201225	0.00973797

0.0950115	0.20983		0.00995808

0.0952925	0.195397	0.00958012

0.0955735	0.212418	0.00995832

0.0958544	0.193458	0.00950794

0.0961354	0.193788	0.00947846

0.0964164	0.198316	0.00963109

0.0966974	0.190432	0.00935924

0.0969784	0.209797	0.00984625

0.0972593	0.186293	0.00925695

0.0975403	0.194064	0.00941348

0.0978213	0.195853	0.00950024

0.0981023	0.195839	0.00941142

0.0983832	0.192589	0.00938622

0.0986642	0.195574	0.00939867

0.0989452	0.219556	0.00996954

0.0992261	0.20154		0.00955391

0.0995071	0.197145	0.00937725

0.0997881	0.198194	0.00945929

0.100069	0.208333	0.00966123

0.10035		0.196882	0.00936472

0.100631	0.187943	0.00912733

0.100912	0.214505	0.00971021

0.101193	0.216398	0.00984644

0.101474	0.214317	0.00967199

0.101755	0.205038	0.00951863

0.102036	0.210642	0.00962448

0.102317	0.188614	0.00905374

0.102598	0.191583	0.00916464

0.102879	0.18429		0.00891842

0.10316		0.186138	0.00900784

0.103441	0.182837	0.00887937

0.103722	0.190579	0.00907519

0.104002	0.165586	0.00846104

0.104283	0.193027	0.00905922

0.104564	0.189306	0.00903507

0.104845	0.177522	0.00869331

0.105126	0.197352	0.00918163

0.105407	0.179193	0.00872299

0.105688	0.188963	0.00888808

0.105969	0.17343		0.00860719

0.10625		0.182235	0.00871749

0.106531	0.177092	0.00865152

0.106812	0.169192	0.00843853

0.107093	0.162521	0.00820854

0.107374	0.171679	0.00846831

0.107655	0.165225	0.00825092

0.107936	0.167785	0.00838926

0.108217	0.172312	0.00854117

0.108498	0.161139	0.00827718

0.108778	0.155172	0.0081783

0.109059	0.16681		0.00845758

0.10934		0.169901	0.00855948

0.109621	0.171354	0.00861088

0.109902	0.156871	0.0082336

0.110183	0.154617	0.0082062

0.110464	0.145581	0.00794207

0.110745	0.172807	0.00870589

0.111026	0.146817	0.00797399

0.111307	0.173077	0.00869744

0.111588	0.166159	0.00850144

0.111869	0.157895	0.00832178

0.11215		0.180385	0.00888695

0.11243		0.15542		0.0082257

0.112711	0.169604	0.0086438

0.112992	0.172085	0.0086367

0.113273	0.183348	0.00901107

0.113554	0.162659	0.00843345

0.113835	0.145112	0.00797607

0.114116	0.154251	0.00822159

0.114397	0.164711	0.00846064

0.114678	0.158381	0.00834741

0.114959	0.172564	0.00868266

0.11524		0.147368	0.00803961

0.11552		0.155241	0.00828615

0.115801	0.150804	0.00809558

0.116082	0.1635		0.00849995

0.116363	0.156548	0.00823938

0.116644	0.149847	0.00809098

0.116925	0.145687	0.00800766

0.117206	0.139058	0.00778578

0.117487	0.152662	0.00819531

0.117768	0.153513	0.0081591

0.118049	0.149887	0.00822613

0.118329	0.153149	0.00833021

0.11861		0.156038	0.0084008

0.118891	0.157895	0.00853797

0.119172	0.137598	0.00795749

0.119453	0.139654	0.00807642

0.119734	0.153275	0.00843748

0.120015	0.1482		0.00832375

0.120296	0.1596		0.00871987

0.120577	0.136877	0.00802386

0.120857	0.141216	0.00822191

0.121138	0.151344	0.00844718

0.121419	0.135148	0.00803372

0.1217		0.142169	0.00827738

0.121981	0.128365	0.00785583

0.122262	0.147986	0.00847368

0.122543	0.12877		0.00785123

0.122824	0.141107	0.00831483

0.123104	0.146802	0.00843357

0.123385	0.120059	0.00765465

0.123666	0.129302	0.00797309

0.123947	0.136806	0.00816118

0.124228	0.143		0.00844099

0.124509	0.133562	0.00808352

0.12479		0.13202		0.00806439

0.12507		0.129611	0.00803814

0.125351	0.145526	0.00845853

0.125632	0.130195	0.00807437

0.125913	0.153429	0.00870014

0.126194	0.128528	0.00804875

0.126475	0.143644	0.00847902

0.126756	0.135271	0.0082323

0.127036	0.13239		0.00817909

0.127317	0.122073	0.00779894

0.127598	0.127097	0.00803833

0.127879	0.132227	0.00815348

0.12816		0.131539	0.00817343

0.128441	0.134441	0.00822766

0.128721	0.134586	0.00826756

0.129002	0.13809		0.00841952

0.129283	0.123357	0.00789712

0.129564	0.128966	0.00812411

0.129845	0.113497	0.00761742

0.130126	0.141332	0.00847653

0.130407	0.142043	0.0085811

0.130687	0.123046	0.00787721

0.130968	0.14666		0.00874898

0.131249	0.132376	0.00824134

0.13153		0.125385	0.00802698

0.131811	0.125455	0.0080813

0.132091	0.125128	0.00801051

0.132372	0.127559	0.00818292

0.132653	0.127431	0.00807561

0.132934	0.131156	0.00824571

0.133215	0.132492	0.00834622

0.133496	0.126159	0.00805998

0.133776	0.121977	0.00800817

0.134057	0.117951	0.00781152

0.134338	0.130068	0.00827606

0.134619	0.122053	0.00799599

0.1349		0.126951	0.00812721

0.13518		0.12888	0.00823381

0.135461	0.138903	0.00851671

0.135742	0.116835	0.007877

0.136023	0.129387	0.0082327

0.136304	0.113565	0.0077271

0.136584	0.128232	0.0082261

0.136865	0.113098	0.00771324

0.137146	0.108927	0.00760777

0.137427	0.110936	0.00763714

0.137708	0.135809	0.00848806

0.137988	0.136679	0.00854245

0.138269	0.127513	0.00821385

0.13855		0.119594	0.00799073

0.138831	0.118947	0.00791226

0.139112	0.118211	0.00793379

0.139392	0.122394	0.00808805

0.139673	0.115548	0.00784394

0.139954	0.108789	0.00763548

0.140235	0.119149	0.00796097

0.140516	0.115738	0.0079117

0.140796	0.11565		0.0078328

0.141077	0.113279	0.00783568

0.141358	0.118085	0.00792535

0.141639	0.120321	0.00802139

0.141919	0.111111	0.00774148

0.1422		0.107561	0.00756798

0.142481	0.107007	0.00762394

0.142762	0.117394	0.0079509

0.143043	0.110512	0.0077185

0.143323	0.109307	0.00769084

0.143604	0.0949062	0.00713358

0.143885	0.108138	0.00768501

0.144166	0.0982287	0.00726127

0.144446	0.110931	0.00774774

0.144727	0.109604	0.0077117

0.145008	0.0952381	0.00717884

0.145289	0.100165	0.00742473

0.145569	0.0969632	0.00718739

0.14585		0.100656	0.00742049

0.146131	0.0905619	0.00702897

0.146412	0.0933261	0.00711605

0.146692	0.0992869	0.00737994

0.146973	0.0988716	0.00728891

0.147254	0.0985058	0.00738332

0.147535	0.093124	0.00710064

0.147815	0.0905598	0.00705007

0.148096	0.0894708	0.0069865

0.148377	0.0857763	0.006824

0.148658	0.0889503	0.00701026

0.148938	0.0929853	0.00711076

0.149219	0.0899558	0.00704589

0.1495		0.0892553	0.00712335

0.149781	0.0647194	0.00608829

0.150061	0.0909091	0.00734956

0.150342	0.0852306	0.00705373

0.150623	0.070186	0.00648869

0.150903	0.0871918	0.00724089

0.151184	0.0768293	0.0068445

0.151465	0.0885998	0.00740908

0.151746	0.0801714	0.0070046

0.152026	0.0741206	0.00682335

0.152307	0.0834379	0.00723498

0.152588	0.0753296	0.00687662

0.152868	0.0884224	0.00749989

0.153149	0.0994264	0.00796048

0.15343		0.089582	0.00770999

0.153711	0.1		0.00821995

0.153991	0.0844382	0.0076762

0.154272	0.08268		0.00767664

0.154553	0.0808664	0.00764116

0.154833	0.0829596	0.00787418

0.155114	0.0772086	0.00757093

0.155395	0.0920952	0.0084071

0.155675	0.0952012	0.00858401

0.155956	0.0708104	0.00746407

0.156237	0.0872698	0.00835893

0.156518	0.0753036	0.00780862

0.156798	0.084507	0.00836744

0.157079	0.0847315	0.0084311

0.15736		0.0784148	0.00813124

0.15764		0.0772532	0.0081432

0.157921	0.0743302	0.00801523

0.158202	0.0809353	0.00853132

0.158482	0.0666075	0.00769117

0.158763	0.0904936	0.00909495

0.159044	0.0840259	0.0088083

0.159324	0.0837989	0.00883318

0.159605	0.0711575	0.00821656

0.159886	0.0828571	0.00888322

0.160166	0.0841487	0.00907399

0.160447	0.0983447	0.00978566

0.160728	0.0691383	0.00832327

0.161008	0.0772317	0.00880137

0.161289	0.0770771	0.00878375

0.16157		0.0860441	0.00950198

0.16185		0.0891393	0.00955674

0.162131	0.0815678	0.00929551

0.162412	0.0836864	0.00941546

0.162692	0.0940171	0.0100223

0.162973	0.080308	0.00939934

0.163254	0.08061		0.00937072

0.163534	0.0718294	0.00897868

0.163815	0.0736127	0.00913053

0.164096	0.0620068	0.00836099

0.164376	0.077907	0.00951785

0.164657	0.0736479	0.00920598

0.164938	0.106079	0.0112443

0.165218	0.0637544	0.00867588

0.165499	0.0618182	0.00865628

0.165779	0.0744811	0.00953632

0.16606		0.0696822	0.00922963

0.166341	0.0795455	0.0100218

0.166621	0.0811153	0.0101394

0.166902	0.0862944	0.0104647

0.167183	0.0646831	0.00914757

0.167463	0.0796345	0.0101961

0.167744	0.0721925	0.00982416

0.168024	0.0854473	0.0106809

0.168305	0.0813008	0.0104959

0.168586	0.0632737	0.0093292

0.168866	0.0710306	0.00994628

0.169147	0.0712291	0.00997406

0.169428	0.0584879	0.00913427

0.169708	0.0710145	0.0101449

0.169989	0.068314	0.00996461

0.170269	0.077037	0.0106831

0.17055		0.0678466	0.0100034

0.170831	0.0703364	0.0103705

0.171111	0.0849772	0.0113556

0.171392	0.081761	0.0113382

0.171672	0.0522152	0.0090895

0.171953	0.0676101	0.0103104

0.172234	0.0635179	0.010171

0.172514	0.0813008	0.0114977

0.172795	0.090301	0.0122884

0.173075	0.0580205	0.00995043

0.173356	0.0664452	0.0105059

0.173636	0.0579965	0.0100959

0.173917	0.0640138	0.0105238

0.174198	0.0909091	0.0127298

0.174478	0.0656934	0.0109489

0.174759	0.0519713	0.00965083

0.175039	0.056391	0.0102955

0.17532		0.0464684	0.00929368

0.175601	0.0498084	0.00976824

0.175881	0.0836576	0.0127577

0.176162	0.0877193	0.0130764

0.176442	0.0666667	0.0116052

0.176723	0.0538922	0.0103716

0.177003	0.043299	0.00944861

0.177284	0.0542797	0.0106451

0.177564	0.0676533	0.0119595

0.177845	0.0794702	0.013245

0.178126	0.0705128	0.0122747

0.178406	0.0447427	0.0100048

0.178687	0.0605381	0.0116506

0.178967	0.0509259	0.0108574

0.179248	0.0702576	0.0128272

0.179528	0.0756501	0.0133732

0.179809	0.0586797	0.0119779

0.180089	0.0608273	0.0121655

0.18037		0.0505051	0.0112933

0.18065		0.0661578	0.0129746

0.180931	0.0493506	0.0113218

0.181212	0.06469		0.0132048

0.181492	0.0710526	0.0136741

0.181773	0.0586592	0.0128005

0.182053	0.0611111	0.0130289

0.182334	0.054755	0.0125617

0.182614	0.0701754	0.0143245

0.182895	0.0766962	0.0150414

0.183175	0.0344828	0.0103969

0.183456	0.0421687	0.0112701

0.183736	0.0653595	0.0146148

0.184017	0.0761905	0.0155523

0.184297	0.0533333	0.0133333

0.184578	0.0886525	0.0177305

0.184858	0.0766667	0.0159861

0.185139	0.0808824	0.0172442

0.185419	0.0640569	0.0150984

0.1857		0.0570342	0.0147262

0.18598		0.0474308	0.0136921

0.186261	0.0528302	0.0141195

0.186541	0.0470085	0.0141736

0.186822	0.072	0.0169706

0.187102	0.0782609	0.0184463

0.187383	0.0973451	0.0207541

0.187663	0.0663717	0.0171371

0.187944	0.0539216	0.016258

0.188224	0.0538117	0.0155341

0.188505	0.0634146	0.0175881

0.188785	0.0634146	0.0175881

0.189066	0.055	0.0165831

0.189346	0.0491803	0.0163934

0.189627	0.0841584	0.0204114

0.189907	0.0674157	0.0194612

0.190188	0.0473684	0.0157895

0.190468	0.0340909	0.0139176

0.190749	0.0462428	0.0163493

0.191029	0.05	0.0166667

0.191309	0.0481928	0.0170387

0.19159		0.0222222	0.0111111

0.19187		0.0493827	0.0174594

0.192151	0.0416667	0.0157485

0.192431	0.0679012	0.020473

0.192712	0.0392157	0.0160097

0.192992	0.0350877	0.0143245

0.193273	0.0945946	0.0252815

0.193553	0.04375		0.0165359

0.193833	0.0733333	0.0221108

0.194114	0.0344828	0.0154212

0.194394	0.0641026	0.020271

0.194675	0.0444444	0.0181444

0.194955	0.06		0.02

0.195236	0.0496454	0.0187642

0.195516	0.0220588	0.0127357

0.195797	0.0285714	0.0142857

0.196077	0.072		0.024

0.196357	0.035461	0.0158586

0.196638	0.032		0.016

0.196918	0.0692308	0.0230769

0.197199	0.0406504	0.0181794

0.197479	0.0530973	0.0216769

0.197759	0.0447761	0.0182798

0.19804		0.027027	0.0156041

0.19832		0.0406504	0.0181794

0.198601	0.0642202	0.0242729

0.198881	0.027027	0.0156041

0.199162	0.0438596	0.0196146

0.199442	0.0204082	0.0144308

0.199722	0.0438596	0.0196146

0.200003	0.010101	0.010101

0.200283	0.0480769	0.0215007

0.200564	0.05		0.0223607